# 电厂除盐水箱耐腐蚀修复

电厂除盐水箱为钢质圆形容器，其本体材质多为碳钢，主要用于存储电厂化学车间除盐设备制得的除盐水。储水期间，水质不得被污染，出口水质需达到《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T561-95的规定。但由于腐蚀现象，通常其所储存除盐水水质无法达到上述标准。因此在生产过程中，常采用制作耐腐蚀保护涂层的方法，防止除盐水箱出现腐蚀现象。
   襄阳百迪胶粘剂厂经过多年与多家施工单位、电厂、研究机构共同合作，开发完善了一套有效的耐腐蚀防护涂层制作工艺，获得电厂一致好评。
材料选用襄阳百迪胶粘剂厂独家研发生产的BD407和BD408鳞片耐腐蚀涂层。
施工工艺：
首先清楚水箱内的除盐水，并晾置干燥。喷砂处理水箱内壁、外壁（喷砂效果最好，但如不具备喷砂条件，可用角磨机打磨）。直至出现新鲜金属基材。清洗剂（可选用丙酮、乙酸乙酯、酒精等）清洗并晾置干燥，也可用热风吹干。焊缝焊渣等尖锐突出物需要打磨平整。
按规定配比将BD407耐腐蚀涂层A、B组分混合均匀，并刮涂于水箱基材表面，一般采用十字交叉法横竖各刷一遍，胶层压实，避免出现孔洞。
待BD407耐腐蚀涂层初步固化后，可将BD408鳞片耐腐蚀涂层按规定配比混合均匀，并刮涂于BD407耐腐蚀涂层表面，胶层要沿一个方向压实。
待BD408鳞片耐腐蚀涂层初步固化后，按规定配比将BD407耐腐蚀涂层A、B组分混合均匀，并刮涂于BD408耐腐蚀涂层表面，胶层压实，避免出现孔洞。
室温放置48小时，即可投入使用。
采用襄阳百迪胶粘剂厂推荐的该工艺制备耐腐蚀防护涂层可有效防止除盐水箱出现腐蚀现象，并可修复已经出现腐蚀现象的除盐水箱，延长期使用寿命。